Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 28.09.2015 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Провести обследование технологических трубопроводов, металлоконструкций, кабельных линий и коммуникаций, попавших в зону воздействия огня, для последующего восстановлениея. 2. Привести в соответствие с проектной документацией данные по температуре стенки трубопровода гидрогенизата в паспорте на трубопровод. 3. Проработать причины и обстоятельства аварии с персоналом. 4. Внести актуальные данные в коррозионные карты и паспорт трубопровода Извлеченные уроки: Недопустимы эксплуатация трубопровода с нарушениями требований технологического регламента, при отсутствии контроля за техническим состоянием, ревизией, ремонтом, испытаниями технологического трубопровода. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | Филиал ПАО « АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфимский НПЗ» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО « АНК «Башнефть» |  |
| Место аварии: | установка гидроочистки дизельного топлива газокаталитического производства |  |
| Вид аварии: | взрыв, пожар |  |
| Краткое описание аварии: В результате разгерметизации тройника смешения гидрогенизата трубопровода «гидрогенизат из сепаратора в теплообменник» установки гидроочистки произошел взрыв газовоздушной смеси с последующими возгорание продукта. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Повреждены и деформированы приборы КИП и устройства электроснабжения, участки трубопроводов, металлические балки, оказавшиеся в зоне воздействия огня. 2. Экономический ущерб от аварии 32391 тыс.руб. Причины аварии: 1. Технические причины аварии: разгерметизации тройника смешения гидрогенизата в результате локального утонения вследствие коррозионных процессов агрессивной среды. 2. Организационные причины аварии: 2.1. отсутствие контроля за степенью коррозионного износа трубопровода с учетом конкретных условий его эксплуатации; 2.2. несоответствие параметров температуры стенки элементов трубопровода, указанных в паспорте, с параметрами, установленными проектной документацией 2.3. неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за техническим состоянием при эксплуатации, ремонте, испытании, ревизии технологического трубопровода на опасном производственном объекте. |  |  |